1060301「塑膠軟質桌墊」品質不符合商品圖樣

| 項次 | 品名 | 圖樣 | 品質檢測 不符情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4K軟墊板(超厚) |  | 「塑化劑」： DEHP=20.2% 總和20.2% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。 |
| 10 | 透明8K軟墊 |  | 「塑化劑」： DINP=16.4% 總和16.4% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。 |
| 14 | 墊板-軟墊板 |  | 「塑化劑」： DINP=19.3% 總和19.3% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。 |
| 16 | 8K軟墊板(超厚) |  | 「塑化劑」： DEHP=23.5% 總和23.5% (含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。 |